重庆市忠县儿童鞋产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

在生产者、销售者的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

抽取同一生产者按照同一标准生产的同一商标、同一款式（货/款号）、同一鞋号范围、同一花型颜色及材料的产品3双，其中2双作为检验样品，1双作为备用样品。

随机数抽样，随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

2 检验依据

表1 儿童旅游鞋产品（QB/T 4331-2012）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 帮底剥离强度或 底墙与帮面剥离强度 | QB/T 4331-2012 | GB/T 3903.3-2011 |
|  | 外底耐磨性能 | QB/T 4331-2012 | GB/T 3903.2-2008 |
|  | 外底硬度 | QB/T 4331-2012 | GB/T 3903.4-2008 |
|  | 甲醛① | GB 30585-2014 | GB/T 2912.1-2009 GB/T 19941.1-2019 GB/T 19941.2-2019 |
|  | 重金属含量（铅、镉、砷） | GB 30585-2014 | QB/T 4340-2012 |
|  | 橡胶部件中的N-亚硝基胺 | GB 30585-2014 | GB/T 24153-2009 |
| 备注： A、①皮革游离甲醛优先采用分光光度法检测，当有其他影响分光光度法检测的情况时，采用色谱法检测。发生争议时，以色谱法检测结果为准； B、当样品不能满足某个试验项目要求时，该项目不予考核。 |  |  |  |

表2 儿童皮鞋（QB/T 2880-2016）产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 剥离强度 | QB/T 2880-2016 | GB/T 3903.3-2011 |
|  | 耐磨性能 | QB/T 2880-2016 | GB/T 3903.2-2008 |
|  | 外底硬度 | QB/T 2880-2016 | GB/T 3903.4-2008 |
|  | 甲醛① | GB 30585-2014 | GB/T 2912.1-2009 GB/T 19941.1-2019 GB/T 19941.2-2019 |
|  | 重金属含量（铅、镉、砷） | GB 30585-2014 | QB/T 4340-2012 |
|  | 橡胶部件中的N-亚硝基胺 | GB 30585-2014 | GB/T 24153-2009 |
| 备注： A、①皮革游离甲醛优先采用分光光度法检测，当有其他影响分光光度法检测的情况时，采用色谱法检测。发生争议时，以色谱法检测结果为准； B、当样品不能满足某个试验项目要求时，该项目不予考核。 |  |  |  |

表3 儿童皮凉鞋（QB/T 4546-2013）产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 帮底剥离强度 | QB/T 4546-2013 | GB/T 3903.3-2011 |
|  | 耐磨性能 | QB/T 4546-2013 | GB/T 3903.2-2008 |
|  | 外底硬度 | QB/T 4546-2013 | GB/T 3903.4-2008 |
|  | 甲醛① | GB 30585-2014 | GB/T 2912.1-2009 GB/T 19941.1-2019 GB/T 19941.2-2019 |
|  | 重金属含量（铅、镉、砷） | GB 30585-2014 | QB/T 4340-2012 |
|  | 橡胶部件中的N-亚硝基胺 | GB 30585-2014 | GB/T 24153-2009 |
| 备注： A、①皮革游离甲醛优先采用分光光度法检测，当有其他影响分光光度法检测的情况时，采用色谱法检测。发生争议时，以色谱法检测结果为准； B、当样品不能满足某个试验项目要求时，该项目不予考核。 |  |  |  |

表4 布面童胶鞋产品（GB 25036-2010）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 外底硬度 | GB 25036-2010 | GB/T 531-1999 |
|  | 围条与鞋帮粘附强度 | GB 25036-2010 | GB/T 532-1997 |
|  | 游离甲醛 | GB 25036-2010 | GB/T 2912.1-1998 |
|  | 可萃取的重金属 （铅（Pb）、镉（Cd）、砷（As）） | GB 25036-2010 | GB/T 17593.2-2007 |
|  | N-亚硝基胺 | GB 25036-2010 | GB/T 24153-2009 |
| 备注： A、当样品不能满足某个试验项目要求时，该项目不予考核。 |  |  |  |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。

3 判定原则

3.1依据标准

GB 25036-2010 布面童胶鞋

GB 30585-2014 儿童鞋安全技术规范

QB/T 2880-2016 儿童皮鞋

QB/T 4331-2012 儿童旅游鞋

QB/T 4546-2013 儿童皮凉鞋

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示产品标准错误或不适用时，仅检验强制性标准要求项目并判定。