成人纸尿裤产品质量抽查实施细则

1.抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽取样品不少于12个最小销售包装，其中不少于9个最小销售包装且不少于100片作为检验样品，3个最小销售包装且不少于50片作为备用样品。抽查样品基数满足抽样数量即可。

2 检验依据

表1 婴儿纸尿裤（GB/T 28004.1-2021）检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 细菌菌落总数① |  | GB 15979-2002 |
| 2 | 大肠菌群② |  | GB 15979-2002 |
| 3 | 致病性 化脓菌 | 绿脓杆菌③ | GB 15979-2002 |
| 4 |  | 金黄色葡萄球菌④ | GB 15979-2002 |
| 5 |  | 溶血性链球菌⑤ | GB 15979-2002 |
| 6 | 真菌菌落总数⑥ |  | GB 15979-2002 |
| 7 | 杂质 |  | GB/T 28004.2-2021 |
| 8 | 交货水分 |  | GB/T462-2008、GB/T462-2023 |
| 9 | pH |  | GB/T 28004.2-2021 |
| 10 | 条质量偏差 |  | GB/T 28004.2-2021 |
| 11 | 外观 |  | GB/T 28004.2-2021 |
| 12 | 可迁移性荧光性物质 |  | GB/T 28004.2-2021 |
| 13 | 面层附着物 |  | GB/T 28004.2-2021 |
| 备注：①～⑥不进行复检 |  |  |  |

3.判定规则

3.1依据标准

GB/T 28004.2-2021 《纸尿裤 第2部分 成人纸尿裤》

GB 15979-2002 《一次性使用卫生用品卫生标准》

相关的法律法规、部门规章和规范

经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求。

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本方案中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被抽查产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。