忠县市场监督管理局2024年电线电缆

产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

聚氯乙烯绝缘电线电缆、橡皮绝缘电线电缆、聚烯烃电线电缆产品抽样数量为30米，其中15米作为检验样品，另15米作为备用样品。

2 检验依据

表1电线电缆检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品标志 | GB/T 5023-2008 JB/T 8734-2016 GB/T 5013-2008 JB/T 8735-2016 JB/T 10491-2022 | GB/T 5023-2008 JB/T 8734-2016 GB/T 5013-2008 JB/T 8735-2016 JB/T 10491-2022 |
| 2 | 结构检查（单丝直径、编织密度、绞合节距比） | GB/T 5023-2008 JB/T 8734-2016 GB/T 5013-2008 JB/T 8735-2016 JB/T 10491-2022 | GB/T 5023-2008 JB/T 8734-2016 GB/T 5013-2008 JB/T 8735-2016 JB/T 10491-2022 GB/T 3956-2008 |
| 3 | 20℃时导体电阻 | GB/T 5023-2008 JB/T 8734-2016 GB/T 5013-2008 JB/T 8735-2016 JB/T 10491-2022 | GB/T 5023.2-2008 GB/T 5013.2-2008 |
| 4 | 绝缘平均厚度 | GB/T 5023-2008 JB/T 8734-2016 GB/T 5013-2008 JB/T 8735-2016 JB/T 10491-2022 | GB/T 2951.11-2008 |
| 5 | 绝缘最薄点厚度 | GB/T 5023-2008 JB/T 8734-2016 GB/T 5013-2008 JB/T 8735-2016 JB/T 10491-2022 | GB/T 2951.11-2008 |
| 6 | 护套平均厚度 | GB/T 5023-2008 JB/T 8734-2016 GB/T 5013-2008 JB/T 8735-2016 JB/T 10491-2022 | GB/T 2951.11-2008 |
| 7 | 护套最薄点厚度 | GB/T 5023-2008 JB/T 8734-2016 GB/T 5013-2008 JB/T 8735-2016 JB/T 10491-2022 | GB/T 2951.11-2008 |
| 8 | 外形尺寸 | GB/T 5023-2008 JB/T 8734-2016 GB/T 5013-2008 JB/T 8735-2016 JB/T 10491-2022 | GB/T 2951.11-2008 |
| 9 | 绝缘老化前抗张强度 | GB/T 5023-2008 JB/T 8734-2016 GB/T 5013-2008 JB/T 8735-2016 JB/T 10491-2022 | GB/T 2951.11-2008 |
| 10 | 绝缘老化前断裂伸长率 | GB/T 5023-2008 JB/T 8734-2016 GB/T 5013-2008 JB/T 8735-2016 JB/T 10491-2022 | GB/T 2951.11-2008 |
| 11 | 护套老化前抗张强度 | GB/T 5023-2008 JB/T 8734-2016 GB/T 5013-2008 JB/T 8735-2016 JB/T 10491-2022 | GB/T 2951.11-2008 |
| 12 | 护套老化前断裂伸长率 | GB/T 5023-2008 JB/T 8734-2016 GB/T 5013-2008 JB/T 8735-2016 JB/T 10491-2022 | GB/T 2951.11-2008 |
| 13 | 成品电压 | GB/T 5023-2008 JB/T 8734-2016 GB/T 5013-2008 JB/T 8735-2016 JB/T 10491-2022 | GB/T 5023.2-2008 |
| 14 | 70℃时绝缘电阻（若适用） | GB/T 5023-2008 JB/T 8734-2016 GB/T 5013-2008 JB/T 8735-2016 JB/T 10491-2022 | GB/T 5023.2-2008 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 5023-2008额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆

GB/T 5013-2008额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆

JB/T 8734-2016 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线

JB/T 8735-2016额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软线和软电缆

JB/T 10491-2022额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。